**361.1000 SOLID UNISEAL PU Grey  герметик кузовной под кисть 1кг**

Однокомпонентный тиксотропный герметик для кузова на основе синтетических каучуков и растворителя. Наносится кистью. Идеально подходит для нанесения на сварные швы на кузове автомобиля, например, на фланцах, сварных деталях и других внутренних частях автомобиля. Можно красить после нанесения. Хранить в прохладном сухом месте. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и паспортом безопасности, предоставленными производителем.

**Применение**

Для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных сварочных швов кузовов автомобилей, например: в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колес.

Для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти. Для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Цвет:** светло-серый.

**Консистенция:** тиксотропная паста.

**Содержание твердых веществ:** (65 ± 5)%

**Химическая стойкость:**

**К кислотам:** хорошая к соляному раствору: очень хорошая

**К углеводороду:** **хорошая к воде:** очень хорошая

**Термическая стойкость:** от -30°C до +80°C, кратковременно +120°C.

**SOLID UNISEAL PU Grey** является продуктом, готовым к применению.

**Плотность при температуре +20°C:** 1,08 ± 0,04 кг/л.

**Вязкость (по Брукфилду HBT) при температуре +20°C:** 230000 ± 40000 мПа·с.

**Температура нанесения:** от +5°C до +25°C.

**Ограничения:**

Не следует использовать нитроцеллюлозный растворитель.

Наносить с помощью жесткой кисти для нанесения клеевых

уплотнительных масс или с помощью шпателя.

**Количество слоев:** 1-2.

**Возможность выполнения исправлений**: через ~ 15 минут.

Во время нанесения масса не стекает.

**Температура нанесения:** от +5°C до +25°C.