**337.0500 SOLID 1K PLASTIC FULLER**

**Однокомпонентный грунт по пластику, цвет прозрачный**

**артикул 337.0500 (0,5 л)**

# КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт **SOLID 1K PLASTIC FULLER**

# ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |
| --- |
| 1-компонентный адгезионный прозрачный грунт по пластику. Благодаря своим свойствам обеспечивает отличную адгезию. Подходит для различных пластмассовых поверхностей – PP, PP/EPDM, ABS, PVC, PA, PUR, TRO (за исключением PE). Продукт прост в применении и очень экономичен в использовании. |

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

|  |
| --- |
| Пластмассовые поверхности, используемые производителями автомобилей (ABS, AS, PC, PPF, PS, PU, PUR, RRIM);  Новая пластмассовая деталь должна быть очищена. Необходимо прогревать ее в течение 60 мин при +60 °C. Это значительно облегчит удаление силикона с поверхности.  Рекомендуется использовать обезжириватель, предназначенный для пластмасс.  **Грунт должен быть покрыт следующим слоем в течение одного часа после нанесения.**  **Средство не увеличивает адгезию на PE!** |

**НАНЕСЕНИЕ**

Наносится в 1 полный равномерный слой

**ОБРАБОТКА**

Новая пластмассовая деталь должна быть очищена. Необходимо прогревать ее в течение 60 мин при +60 °C. Это значительно облегчит удаление силикона с поверхности.

Рекомендуется использовать обезжириватель, предназначенный для пластмасс.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Срок хранения:** 12 месяцев с момента изготовления

**Плотность продукта:** 0,885 кг/л

**Содержание органических летучих веществ:** 840 г/л

**Цвет:** бесцветный, **степень блеска:** полуматовый

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р400-Р600 или матирование |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона **SOLID CLEANER** |
| Пропорции смешивания | **1K PLASTIC FULLER** готов к применению |
| Вязкость | 14 сек., DIN 4/20oC, |
| Жизнеспособность | Не ограничена |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,2-1,4 мм  Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |
| Нанесение | 1 равномерный полный слой |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С –15 минут  Перед нанесение последующих покрытий 15 мин не более 1 часа |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 7 минут |
| Шлифование | Не требуется |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы |