SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель 3:1 для окраски деталей.

АРТИКУЛ ПРОДУКТА:

7501.0250 (750+250) серый

7502.0250 (750+250) чёрный

7503.0250 (750+250) белый

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

Грунт-наполнитель SOLID WET-ON-WET FULLER

Отвердитель SOLID WET-ON-WET FULLER HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

# ОПИСАНИЕ:

# SOLID WET-ON-WET FULLER Двухкомпонентный грунт-наполнитель 3:1. Применяется как для промышленной, так и для ремонтной окраски новых или восстановленных деталей методом «мокрый по мокрому; как грунт-наполнитель; грунт изолятор».

Содержит антикоррозионные добавки, защищает от коррозии места, прошлифованные до голого металла.

Изолирует проблемные подложки предотвращает разрушение ранее нанесенных лакокрасочных покрытий неустойчивых к целлюлозным или другим агрессивным растворителям. Хорошо растекается, легко шлифуется

Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к эмалями без предварительного шлифования.

После нанесения имеет гладкую поверхность без образования шагрени.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

-сталь,

-оцинкованная сталь,

-алюминий,

-пластик,

-старое ЛКП

-электрофорезные покрытия,

-полиэфирные шпатлевки,

-отшлифованное заводское покрытие

-отшлифованное ремонтное покрытие.

Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-320

- Допускается нанесение на голый металл (сталь) при необходимости;

- Данный вид грунта не наносится на фосфатные (кислотные) подложки;

- Запрещено при работе с грунтом использовать такие растворители, как Р645, Р646 и т.д.

Рекомендуем пользоваться продуктами одной линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок хранения: 18 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,55 кг/л

Теоретическая укрывистость: 12м²/л

Содержание органических летучих веществ: 540 г/л Цвет: белый, серый, черный,

Степень блеска: матовый

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится в 2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут.

Для избежания перепылов нанесение следует начинать с торцов детали и затем уже переходить к основной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-320, торцы и труднодоступные места абразивной губкой super fine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | CLASSIC WET-ON-WET FULLER CLASSIC WET-ON-WET FULLER HARDENER 2K UNIVERSAL THINNER | По объему | По весу |
|  |  | 3 1 0-20% | 100 20.5 11,5 |
| Вязкость | 22-25 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | До 40 мин при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.5÷1.8 мм Давление на входе: 1.5 – 2.2 бара |  |  |
| Нанесение | 2-3 слоя. Толщина сухого слоя 80 µm |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут |  |  |
| Сушка | 20⁰С 2-3 часа 60⁰С 15-20 мин Температура ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения. |
| Шлифование | Сухое шлифование: Машинное шлифование: P360÷P500. Шлифование вручную: P 320÷P500. Шлифование с водой: Шлифование вручную: P600÷P1000.. |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |  |  |

- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.

- Не смешивать активированный материал с неактивированным.

- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.

- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

- Плотно закрывать емкости с материалами.