**SOLID 2K ACRYL**

**2-компонентный акриловый грунт, цвет серый, черный, белый**

**Артикул и наименование:**

**336.0817.02** SOLID 2K ACRYL GREY (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (в комп. с отвердит.)

**336.0818.03** SOLID 2K ACRYL BLACK (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (в комп. с отвердит.)

**336.0816.01** SOLID 2K ACRYL WHITE (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: белый (в комп. с отвердит.)

**331.2504** SOLID 2K ACRYL (2500+500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (в комп. с отвердит.)

**331.3003** SOLID 2K ACRYL (2500+500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (в комп. с отвердит.)

**Под шнековую крышку 336.025002.02** SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (без отвердит.)

**Под шнековую крышку 336.025003.03** SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (без отвердит.)

**Под шнековую крышку 336.025001.01** SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: белый (без отвердит.)

**Под шнековую крышку 336.050004.04** SOLID2K ACRYL HARDENER (500мл) - отвердитель для грунта 5+1

# КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

# Грунт-наполнитель SOLID SOLID 2K ACRYL

Отвердитель **SOLID 2K ACRYL HARDENER**

Разбавитель **SOLID 2K THINNER**

# ХАРАКТЕРИСТИКА:

Двухкомпонентный акриловый грунт 2K Acryl 5+1. Используется для ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Преимущества продукта:

* хорошая наполнительная способность;
* легкость в обработке;
* короткое время сушки;
* высокая межслойная адгезия.

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-240

**НАНЕСЕНИЕ:**

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

**ОБРАБОТКА:**

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пропорции смешивания** | | | | | | | | |
|  | Грунт  Отвердитель  Разбавитель 2K | | По объёму | | По массе | | | |
| |  | | --- | | 5  1  5-15% | | | 100 гр.  12,5 гр.  4-10 гр | | | |
| **Вязкость готовой смеси** | | | | | | | | |
|  | DIN 4мм  при +20оС, с | | 20-30 | | | | | |
| **Плотность компонентов при +20ОC** | | | | | | | | |
| Грунт  Отвердитель | | | 1,52 ± 0,01 г/см³  0,94 ± 0,01 г/см³ | | | | | |
| **Содержание летучих органических соединений (VOC)** | | | | | | | | |
| VOC 2004/42/IIB(с)(490) max. 540 g/l. | | | | | | | | |
| **Нанесение** | | | | | | | | | |
|  | | Характеристики окрасочного оборудования | | Сопло | | | Давление | | |
| 1,6 – 2,0 мм | | | 2-4 бар | | |
|  | | Нанесение | | Количество слоёв | | Межслойная выдержка, мин | Выдержка до ускоренной сушки, мин | Толщина сухого покрытия (2 слоя), мкм | |
| 2-3 | | 5-10 | 10-15 | 200 мкм | |
| Рекомендуемые условия нанесения | | | | температура материала и воздуха от +18 до +23ОC,  относительная влажность воздуха 40 – 75% | | | | | |
| Жизнеспособность при +20ОC не менее, ч | | | | 1 | | | | | |
| Цвет | | | | Белый, серый, чёрный | | | | | |
| Фасовка | | | | 800мл (1205 ± 10гр) + 160мл (150±5гр) | | | | | |
| Фасовка | | | | 2500мл (3750 ± 15гр) + 500мл (475±5гр) | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сушка** | | |
|  | |  | | --- | |  |   Естественная сушка при +20ОС | 4 часа |
| Ускоренная сушка при +60ОС | 30 мин |
| ИК сушка | 15 мин |
| **!!! Обязательна выдержка перед ускоренной сушкой 10-15 минут при +20ОС !!!** | | |

|  |
| --- |
| **Гарантий срок и условия хранения** |
| Защищайте от замерзания, повышенной температуры, солнечного света и влаги. Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом, прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от +5ОС до +30ОC. Гарантийный срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке - 24 месяца и от 12 месяцев отвердитель. |