SOLID PROTECTOR PRIMER

Антикоррозионный грунт на основе кислоты

Артикул: 338.1000 (1000мл+1000мл)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Антикоррозийный Грунт PROTECTOR PRIMER 1:1

Отвердитель HARDENER PROTECTOR PRIMER

ОПИСАНИЕ

Универсальный грунт, обеспечивающий отличную адгезию и надежную защиту металла от коррозии. Для достижения оптимального результата, рекомендуется выдержать после смешивания с активатором в течении 15 мин. и только после этого наносить на деталь.

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- сталь,

- основания из алюминия;

- электрофорезные покрытия;

- оцинкованные покрытия;

- отвердевшие ремонтные и заводские покрытия;

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Подложка: отвердевшие ремонтные и заводские покрытия и металлы.

- отвердевшие ремонтные и заводские покрытия очистить, обезжирить и отшлифовать (сухое P320);

- металлы обезжирить и отшлифовать (сухое Р240).

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Материал: модифицированный винил Плотность при 20 0С –1,0-1,1 кг/л |  |
| --- | --- |

Срок хранения: 18 месяцев с момента изготовления

VOC для смеси= 710 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р240 – Р320 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | PROTECTOR PRIMER PROTECTOR PRIMER HARDENER | По объему | По весу |
|  |  | 1 1 | 100 80 |
| Вязкость | 18÷20 сек., DIN 4/20oC без разбавителя |  |  |
| Жизнеспособность | 8 часов при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.7 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |  |  |
| Нанесение | Перед нанесением выдержать смесь 15 мин. Мокрым по мокрому: 1 слой, 10 µm сухого слоя. |  |  |
| Выдержка 20⁰С | 15 мин при 20°C Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. |  |  |
| Сушка | перед шлифованием при 20 °С 30 минут |  |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | Не используется |  |  |
| Шлифование | В случае если в течение 1 часа при температуре 20⁰С не было нанесено последующее покрытие на грунт PROTECTOR PRIMER, то его следует перешлифовать абразивом Р240 – Р500 |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |  |  |