337.0500 SOLID 1K PLASTIC FULLER

Однокомпонентный  грунт по пластику, цвет прозрачный

артикул 337.0500 (0,5 л)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт SOLID 1K PLASTIC FULLER

ХАРАКТЕРИСТИКА

1-компонентный адгезионный прозрачный грунт по пластику. Благодаря своим свойствам обеспечивает отличную адгезию. Подходит для различных пластмассовых поверхностей – PP, PP/EPDM, ABS, PVC, PA, PUR, TRO (за исключением PE). Продукт прост в применении и очень экономичен в использовании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Пластмассовые поверхности, используемые производителями автомобилей (ABS, AS, PC, PPF, PS, PU, PUR, RRIM); Новая пластмассовая деталь должна быть очищена. Необходимо прогревать ее в течение 60 мин при +60 °C. Это значительно облегчит удаление силикона с поверхности. Рекомендуется использовать обезжириватель, предназначенный для пластмасс. Грунт должен быть покрыт следующим слоем в течение одного часа после нанесения. Средство не увеличивает адгезию на PE!

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1 полный равномерный слой

ОБРАБОТКА

Новая пластмассовая деталь должна быть очищена. Необходимо прогревать ее в течение 60 мин при +60 °C. Это значительно облегчит удаление силикона с поверхности.

Рекомендуется использовать обезжириватель, предназначенный для пластмасс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 0,885 кг/л

Содержание органических летучих веществ: 840 г/л

Цвет: бесцветный, степень блеска: полуматовый

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р400-Р600 или матирование |
| --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID CLEANER |
| Пропорции смешивания | 1K PLASTIC FULLER готов к применению |
| Вязкость | 14 сек., DIN 4/20oC, |
| Жизнеспособность | Не ограничена |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,2-1,4 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |
| Нанесение | 1 равномерный полный слой |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С –15 минут Перед нанесение последующих покрытий 15 мин не более 1 часа |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 7 минут |
| Шлифование | Не требуется |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы |