7501.0250/7502.0250/7503.0250 SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER

2-компонентный акриловый грунт для окраски деталей методом мокрый по мокрому, цвет серый, черный

7501.0250 (750+250) серый, 7502.0250 (750+250) чёрный, 7503.0250 (750+250) белый

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель SOLID WET-ON-WET FULLER

Отвердитель SOLID WET-ON-WET FULLER  HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

# ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому». Применяется как для промышленной так и для ремонтной окраски новых или восстановленных деталей методом «мокрый по мокрому».

Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к эмалями без предварительного шлифования.

После нанесения имеет гладкую поверхность без образования шагрени.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

-сталь,

-электрофорезные покрытия,

-полиэфирные шпатлевки,

-отшлифованное заводское покрытие

-отшлифованное ремонтное покрытие.

Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано  абразивом Р-320

- Допускается нанесение на голый металл (сталь) при необходимости;

- Данный вид грунта не наносится на фосфатные (кислотные) подложки;

- Запрещено при работе с грунтом использовать такие растворители, как Р645, Р646 и т.д.  Рекомендуем пользоваться продуктами одной линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 18 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,55 кг/л

Теретическая укрывистость: 12м²/л

Содержание органических летучих веществ: 540 г/л

Цвет: белый, серый, черный, степень блеска: матовый

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1-2 100% слоя с межслойной выдержкой 10 минут. Для избежания перепылов нанесение следует начинать с торцов детали и затем уже переходить к основной поверхности. Последующие покрытия наносить спустя 15 мин но не позднее 1 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-320, торцы и труднодоступные места абразивной губкой super fine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | CLASSIC WET-ON-WET FULLER CLASSIC WET-ON-WET FULLER HARDENER 2K UNIVERSAL THINNER | По объему | По весу |
|  |  | 3 1 0-20% | 100 20.5 11,5 |
| Вязкость | 16-18 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | До 60 мин при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.5 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |  |  |
| Нанесение | 1-2 100% слоя общей толщиной до 25-30 µm сухого слоя |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-7 минут Перед нанесением финишных отделочных покрытий 15, минут но не более 60 мин |  |  |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С – 3 часа |  |  |
| Шлифование | При необходимости грунт может быть высушен и обработан абразивом Р240 – Р500. |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |  |  |

- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.

- Не смешивать активированный материал с неактивированным.

- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.

- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

- Плотно закрывать емкости с материалами.