SOLID POLYESTER REPARATURSET

Набор для ремонта пластика (250гр.)

Артикул: 364.0250

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Полиэфирная смола

Отвердитель для полиэфирной смолы

Стекломат

ОПИСАНИЕ

Набор предназначен для ремонта  деталей из пластика, металла и т.д. Восстановление утраченных фрагментов при сильных повреждениях. Так же предназначен для ремонта участков сквозной коррозии легковых и грузовых автомобилей, автобусов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией̆ к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- сталь;

- алюминий и оцинкованные поверхности;

- поверхности из стеклопластиков;

- отшлифованное заводское покрытие;

- отшлифованное ремонтное покрытие.

При нанесении на металлические поверхности, рекомендуется применять совместно с наполняющей шпатлевкой, например Solid Glass.

На чистую, обезжиренную и зашлифованную абразивом поверхность, нанести кистью тонким равномерным слоем смолу, смешанную с отвердителем. Положить на ремонтируемый участок вырезанную по необходимому размеру стеклоткань и плотно вдавить ее в смолу. При необходимости, повторить операцию, для получения нужной жесткости.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При машинном способе обработки должна быть использована ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 6-10мм и твердым шлифовальным диском (для более точного выведения плоскости). Градация абразива — Р80-Р150.

При ручной̆ обработке необходимо использовать абразивы градаций Р80-Р180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность 1,10 кг/л

Цвет: прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р80-Р120. На термопластичные покрытия предварительно нанести грунт SOLID EPOXI PRIMER, высушить и обработать абразивом Р180. |  |
| --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |
| Пропорции смешивания | SOLID POIYESTER REPARATURSET Отвердитель для полиэфирной смолы | По весу: 100 5 |
| Перемешивание | Компоненты перемешать до получения однородной смеси. |  |
| Время нанесения | Наносить кистью. Время нанесения после смешивания с отвердителем 10-12 минут при 20⁰С. |  |
| Сушка | 30-40 минут при 20⁰С Температура ниже 20⁰С, значительно увеличивает время отверждения. |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 5-10 минут |  |
| Шлифование | Сухое шлифование Р80-Р180 |  |
| Техника безопасности | Во время работы с полиэфирными смолами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Инструмент следует очищать сразу же после окончания работы. |  |
| Примечания | Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя! Минимальная температура, при которой можно наносить продукт 10⁰С После каждого использования контейнеры с материалом необходимо плотно закрыть. Отвердитель беречь от перегревания. |  |