336.0803 SOLID 1K FILLER

Однокомпонентный грунт, цвет серый

Артикул продукта: 336.0803 (800 мл)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель SOLID 1K FILLER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

ХАРАКТЕРИСТИКА

Высококачественный  1- компонентный  акриловый грунт для кузовного ремонта.

- Короткое время кристаллизации.

- Хорошие заполняющие способности.

- Простота применения

Цвет–Серый,

Степень глянца –Матовый.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.

- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP).

- Полиэфирные шпатлевки.

- Пластмассы.

- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано  абразивом Р-240

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего  слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,447 кг/л

Теоретическая укрывистость: 3 м²/л слой 100мкм

Содержание органических летучих веществ: 533 г/л

Цвет: серый, степень блеска: матовый

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | SOLID FULLER UHS 2K THINNER | По объему | По весу |
|  |  | 1 10-15% | 100 14-21 |
| Вязкость | 30-50 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | Более 2 ч. при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,6÷2,0 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |  |  |
| Нанесение | 2-3 100% слоя общей толщиной до 70-90 µm сухого слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя. |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут |  |  |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С – 40 минут 60⁰С – 15 минут |  |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 15-20 минут для толщины до 200 µm |  |  |
| Шлифование | Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000. |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |  |  |