SOLID LIQUID LOCKERS

Защита от коррозии арок колес

Артикул товара: 343.1003

ОПИСАНИЕ:

ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ SOLID LIQUID LOCKERS представляет собой композицию на основе битума, бутадиен-стирольного каучука, армирующих наполнителей и функциональных добавок в органических растворителях, черного цвета.

Предназначен для защиты арок колес автомобиля от механического воздействия песка и щебня. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. Поставляется в баллонах под пистолет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рекомендуемая толщина сухого покрытия                                    500 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия 1,2 м2/л

Плотность при температуре 20°С                                                    1100 кг/м3

Массовое содержание нелетучих компонентов                              60 %

Высыхание  при температуре 20°С                                                  24 часа

Содержание летучих органических компонентов (VOC)              440 г/л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением  SOLID LIQUID LOCKERS должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

НАНЕСЕНИЕ:

SOLID LIQUID LOCKERS поставляется в готовом виде и не требует разбавления. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. Так же возможно нанесение кистью. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID LIQUID LOCKERS хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35ºС. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению SOLID LIQUID LOCKERS должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта SOLID LIQUID LOCKERS с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.