**SOLID JET CLEAR**

Быстросохнущий акрил-уретановый двухкомпонентный лак

**Артикул продукта: 323.0750 – (500+250 мл), 323.1500 – (1000+500 мл)**

**Описание продукта:**

Быстросохнущий двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак JET CLEAR. Применяется при ремонтной окраске для проведения быстрого и локального ремонта. Рекомендован для небольших (максимум 2-3 элемента) ремонтов. Предназначен для нанесения поверх базового слоя и позволяет восстанавливать оригинальные двухслойные покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр», а также однородных цветов.

**Преимущества продукта:**

* + - * Простота в нанесении;
      * Короткое время сушки (при 20°С — 2,5-3 часа);
      * Возможность использования при температуре 15°С;
      * Отличный блеск;
      * Возможность полировки при 20°С уже через 15 часов.

**Подготовка поверхности:**

**JET CLEAR наносится на:**

* + - * Все современные эмали с эффектом «перламутр» и «металлик» как на водной так и на сольвентной основах;
      * Шлифованные акриловые эмали;
      * Шлифованные старые лакокрасочные покрытия.

**ВНИМАНИЕ: не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные материалы**

**Примечание:** при нормальных условиях (20°С) лак JETCLEAR не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя Solid 2K Thinner.

**Предварительное шлифование.**

Для старого лакокрасочного покрытия использовать абразивы градаций: P600 - P1000.

**Технические характеристики:**

**Состав:** акрил-уретановые смолы

**Плотность:** 0,94 кг/л

**Цвет:** Прозрачный

**Срок хранения:** 12 месяцев при t20°С в закрытой таре

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропорции смешивания | **JET CLEAR**  **JET CLEAR HARDENER**  **2K THINNER** | По объему | По весу |
| 2  1  5-10% | 100  48  4-8 |
| Вязкость | 13÷15сек., DIN 4/20oC, | | |
| Жизнеспособность | 1 ч при 20oC | | |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.4 мм  Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар | | |
| Нанесение | 1,5-2 слоя общей толщиной до 50µm сухого слоя | | |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 3-5 минут  Перед сушкой 10 минут | | |
| Сушка | От пыли: 15 минут  Монтажная прочность 20⁰С – 2,5-3 часа  60⁰С – 20 минут  Полное высыхание : 20⁰С – 15 часов  Температура ниже 20⁰С увеличивает время отверждения | | |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 7 минут | | |
| Обработка | При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания.  В течение 15 часов покрытие на основе JET CLEARможет быть перекрашено без предварительного шлифования | | |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. | | |